Типоразмеры образцов из арматуры для механических испытаний

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Диаметр арматуры |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤18,0 | ≥18,0 |
| Н1-Рш | 50 50 ≤60 ≤115 ≥200 | ≤90 ≥100 ≤175 400 ≥300 |
| Т1-Мф Т8-Мв Т9-Рв Т10-Мс Т11-Мц Т12-Рз | ≤60 ≥200 | ≤90 ≥300 |
| К1-Кт К3-Рр К4-Мс | на срез на разупрочнение Общая длина пластины Общая длина пластины Общая длина пластины Общая длина пластины 50 150 200 150 50≤t≤60 50 | на срез на разупрочнение Общая длина пластины Общая длина пластины 50 200 300 200 80≤t ≤100 100 |
| C1-Ко | 200 200 | 300 300 |
| С23-Рэ | ≥300 100 100 8dн (6dн для S240) | ≥400 100 100 8dн (6dн для S240) |
| C21-Рн | 0,5dн но ≥10 мм ≥ 8dн ≥300 | 0,5dн но ≥10 мм 300 ≥ 8dн 300 |